СТЪКЛОМАТ тип SG-200 ,

съответстващ на GPO-1, съгл. NEMA LI – 1

Композитът тип SG 200 е слоест електроизолационен ламинат, изработен от твърдо дуропластово фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола. Стъкломат тип SG 200 e високоякостен  и високотемпературен електроизолационен безазбестов ламинат, устойчив на ел. дъга и устойчивост на пропълзяване, подходящ за приложение при температура до 2100С. Характеризира се със стабилност на размерите, ниска влагопоглъщаемост, отлични диелектрини свойства и добра устойчивост на разтворители.

Този тип стъкломат е най-подходящия заместител на миканитови ленти при фазова изолация.

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Показател | Тест метод | М. Ед. | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| Механични свойства |  |  |  |
| Якост на опън | ASTM D 638 | MPa | 483 |
| Модул на опън | ASTM D 638 | MPa | 20684 |
| Якост на огъване | ASTM D 790 | MPa | 552 |
| Модул на опън | ASTM D 638 | MPa | 26890 |
| Якост на натиск | ASTM D 695 | MPa | 345 |
| Съпротивление на удар по IZOD | ASTM D 256 | J/cm | 21.4 |
| Електрически свойства |  |  |  |
| Ел. якост - успоредно на слоевете в масло 25 мм | ASTM D 149 | kV/mm | 3 |
| Устойчивост на ел. дъга | ASTM D 495 | s | 150 |
| Сравнителен индекс на пропълзяване | UL 746A |  | >600 |
| Относителна диелектрична константа, r - при 60 Hz - при 1 MHz | ASTM D 150 |  | 4,6 3,7 |
| Фактор на диелектричните загуби, tg  - при 60 Hz - при 1 MHz | ASTM D 150 |  | 0,37 0,013 |
| Ел. съпротивление /между щепселни електроди/ | ASTM D 257 | M | 145.106 |
| Характеристики на възпламеняване и димене |  |  |  |
| Възпламеняемост | UL94 |  | HB |
| Водопоглъщаемост | ASTM D 570 | % (в маса) | 0,3 |
| Плътност | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,7 |
| Коефицент на топлинно разширение | ASTM D 696 | 10-6/К | 2 |

Стъкломат тип SG 200 се доставя на листове

с размери 915 х 1830 mm с дебелина 0,8 до 51 mm

и 1255 x 2445 mm и дебелина 1,6 до 25 mm.

Цвят – светлокафяв

Лице за контакт - Снежина Ташева , 032/671111; stasheva@tregaltd.com