# UV устойчивост

Термопластмасите могат да бъдат обект на разграждане ако не се вземат под внимание факторите на околната среда.

Факторите на околната среда които могат да навредята на пластмасите  са: UV лъчи, влага, химикали, температура и окисление. Не всеки вид термопластмаса е подходящ за външна употреба. Видовете, които не са UV устойчиви, ще променят не само външния си вид, но и молекулярната си структура, когата са подложени на  UV лъчение, и с времето ще станат крехки и ще започнат да се пукат и чупя; ще променят цвета си; ще се изкривят и т.н.

За да се определи най – подходящия тип пластмаса, трябва да се вземат предвид не само приложението, но и параметрите на околната среда.

- Колко дълго пластмасата ще бъде изложена на UV светлина и по кое време на деня (напр. – директна UVсъветлина рано сутрин/късно следобяд, по дълъг период 3-4 часа)?

- На какви други фактори на околната среда ще бъде изложена пластмаката – висока температура, влага, химикали ?

Таблицата е кратък справочник, относно това кой вид пластмаса е подходящ за излагане на директна слънчева светлина.

Стандартните видове пластмаси могат да бъдат допълнително модифицирани с UV стабилизитори с цел увеличаване на UV устойчивостта.

Забележка:

1 -  полиацетал POM натурален цвят ще се измени под действието на UV лъчите, докато черния на цвят полиацетал POM показва по-добра стабилност..

2 -  повечето ненапълнени видове полиамид PA, натурален цвят евентуално ще се изменят при излагане на UV лъчи. Въглерод напълнените видове показват по-добра стабилност и могат да се използват там, където се изисква UV стабилност на продукта

3 – поликаронат PC по принцип не е UV устойчива пластмаса, но тип PC-UV  - е устойчив на UV лъчи.

4 – Полиетилен РЕ натурален цвят ще се измени при излагане на UV лъчение – ще се наблюдава обезцветяване и трошливост на материала. РЕ – черен на цвят е по-стабилен.

|  | Вид пластмаса | UV устойчивост |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полипропилен PP | Не |
| 2 | Полипропилен PP - UV | да |
| 3 | Поливинилхлорид PVC | Не |
| 4 | Поливинилхлорид PVC - UV | Да |
| 5 | Полиетилен PE | Натурален – не Черен – да |
| 6 | Поликарбонат PC | Не |
| 7 | Поликарбонат PC - UV | Да |
| 8 | Полиметилметакрилат PMMА | Да |
| 9 | Полиамид PA 4.6 | Не |
| 10 | Полиамид PA 6 | Не |
| 11 | Полиамид PA 6 + масло | Не |
| 12 | Полиамид PA 6 + 30% GF | не |
| 13 | Полиацетал POM | Натурален – не Черен – да |
| 14 | Полиетилентерефталат PET | Не |
| 15 | Политетрафлуоретилен PTFE | Да |
| 16 | Полиамидимид PAI | Да |
| 17 | Полиетеримид PEI | Да |
| 18 | Полифенилсулфон PPS | Да |
| 19 | Полиетеретеркетон PEEK | Да |